**ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА**

**НАЛИВНОЕ ПОЛИУРЕТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ «TETRAPURPZ»**

|  |  |
| --- | --- |
| **TETRAPURPZ** | **✓**Однослойное бесшовное наливное полиуретановое покрытие, для детских площадок, пешеходных дорожек и зон отдыха. Производится методом наливных полов из резиновой крошки и полиуретанового связующего, толщиной 10-15 мм, с возможностью нанесения цветных изображений и логотипов. |
| C:\Users\smv21_000\Desktop\сат тексты\Aгалерея\спорт\МС\мини.jpg |

|  |  |
| --- | --- |
| Производитель | AxB |
| Гарантия | 3года |

**ПРИМЕНЕНИЕ**

**✓**покрытие для детских площадок, пешеходных дорожек (аллей) и зон отдыха, декоративное покрытие в ландшафтном дизайне, упругое покрытие вокруг уличных бассейнов и пр.

**✓**для входной зоны, ступеней и прочих поверхностях, где не обходимо достичь эффекта дополнительного антискольжения и придать входной зоне привлекательный внешний вид.

**СВОЙСТВА**

**✓**травмобезопасно и износостойкое;

**✓**водопроницаемо, имеет высокую прочность, долговечное, всепогодное.

**✓**придает площадкам эстетический внешний вид;

**✓**эластичное и упругое;

**✓**устойчиво к воздействию агрессивных сред;

**✓**антивандальное;

**✓**стойкое к высоким и низким температурным изменениям.✓

**ВАРИАНТЫ ЦВЕТА**

**✓**Бордовый**✓**Зеленый**✓**Коричневый**✓**Черный с цветным вкраплением

|  |  |
| --- | --- |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | |
| Истираемость, г/см2 | 0,4 |
| Теплостойкость при температуре (353±2) К [(80±2)°С]  не менее 4 часов | Отсутствие вздутий,  плавления |
| Водопроницаемость 0,3 МПа (3,0 кгс/см2) | Водонепроницаемое |
| Морозостойкость, циклы | 100 |
| - потеря массы, % | 5 |
| Прочность сцепления с основанием, МПа | 0,15 |
| Цветостойкость | 4 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| C:\Users\smv21_000\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\8.jpg | C:\Users\smv21_000\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\9 МФ.JPG | C:\Users\smv21_000\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\6 МФ.JPG |