ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

НАЛИВНОЕ ПОЛИУРЕТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ «TETRAPURPZ»

| TETRAPURPZ | Однослойное бесшовное наливное полиуретановое покрытие, для детских площадок, пешеходных дорожек и зон отдыха. Производится методом наливных полов из резиновой крошки и полиуретанового связующего, толщиной 10-15 мм, с возможностью нанесения цветных изображений и логотипов. |
| --- | --- |

| Производитель | AxB |
| --- | --- |
| Гарантия | 3года |

ПРИМЕНЕНИЕ

покрытие для детских площадок, пешеходных дорожек (аллей) и зон отдыха, декоративное покрытие в ландшафтном дизайне, упругое покрытие вокруг уличных бассейнов и пр.

для входной зоны, ступеней и прочих поверхностях, где не обходимо достичь эффекта дополнительного антискольжения и придать входной зоне привлекательный внешний вид.

СВОЙСТВА

травмобезопасно и износостойкое;

водопроницаемо, имеет высокую прочность, долговечное, всепогодное.

придает площадкам эстетический внешний вид;

эластичное и упругое;

устойчиво к воздействию агрессивных сред;

антивандальное;

стойкое к высоким и низким температурным изменениям.

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА

БордовыйЗеленыйКоричневыйЧерный с цветным вкраплением

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |
| --- | --- |
| Истираемость, г/см2 | 0,4 |
| Теплостойкость при температуре (353±2) К [(80±2)°С] не менее 4 часов | Отсутствие вздутий, плавления |
| Водопроницаемость 0,3 МПа (3,0 кгс/см2) | Водонепроницаемое |
| Морозостойкость, циклы | 100 |
| - потеря массы, % | 5 |
| Прочность сцепления с основанием, МПа | 0,15 |
| Цветостойкость | 4 |